# Лист стальной горячекатаный и холоднокатаный ГОСТ 19903-90 И 19904-90

Сталь листовая делится на группы: по толщине:
- до 3,9 мм;
- от 4 до 60 мм;
по типу прокатки на:
- холоднокатаную;
- горячекатаную.
Листовая горячекатаная и холоднокатаная углеродистая сталь качественная и общего назначения толщиной до 3,9 мм включительно и шириной не менее 500 мм подразделяется (ГОСТ 16523-89):
по видам продукции при поставке на:
- листы;
- рулоны;
по нормируемым характеристикам на категории:
1,2,3, 4, 5
по качеству отделки поверхности на группы:
I - особо высокой отделки,
II- высокой отделки,
III - повышенной отделки,
IV - обычной отделки.
по способности к вытяжке на:
Г - глубокую,
Н - нормальную

Масса квадратного метра листа (из расчета удельного веса 7,85 г/см3) (ГОСТ 19903-90 и 19904-90)

| Лист стальной горячекатаный и холоднокатаный ГОСТ 19903-90 И 19904-90 |
| --- |
| Толщина S, мм | Масса листа М2, кг |
| 1 | 7,85 |
| 1,2 | 9,42 |
| 1,4 | 10,99 |
| 1,5 | 11,77 |
| 1,7 | 13,34 |
| 1,8 | 14,13 |
| 1,9 | 14,91 |
| 2 | 15,7 |
| 2,5 | 19,62 |
| 3 | 23,55 |
| 3,5 | 27,47 |
| 4 | 31,4 |
| 5 | 39,25 |
| 6 | 47,1 |
| 7 | 54,95 |
| 8 | 62,8 |
| 9 | 70,65 |
| 10 | 78,5 |
| 12 | 94,2 |
| 14 | 109,9 |
| 16 | 125,6 |
| 18 | 141,3 |
| 20 | 157 |
| 22 | 172,7 |
| 26 | 196,25 |
| 30 | 235,5 |
| 40 | 314 |
| 50 | 392,5 |
| 60 | 471 |