Размеры, масса и количество метров в тонне нестандартных двутавров (балок двутавровых) по размерной спецификации Р40-2001 (соответствуют JIS G 3192, BS 4, ASTM A6)

| Обозначение балки | Размеры, мм | Масса 1 м балки, кг | Количество метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | S | t |  |  |
| Узкополочные двутавры (балки двутавровые) |
| 31 У3А | 309 | 102 | 6 | 8,9 | 28,51 | 35,07 |
| 31 У4А | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 32,94 | 30,36 |
| 36 У1А | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 32,88 | 30,41 |
| 36 У2А | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 39,24 | 25,49 |
| 41 У1А | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 39,47 | 25,33 |
| 41 У2А | 403 | 140 | 7 | 11,2 | 46,50 | 21,50 |
| 46 У1А | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 | 52,30 | 19,12 |
| 46 У2А | 455 | 153 | 8 | 13,3 | 59,82 | 16,72 |
| 46 У3А | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 68,79 | 14,54 |
| 46 У1В | 449,8 | 152,4 | 7,6 | 10,9 | 52,59 | 19,02 |
| 46 У2В | 454,6 | 152,9 | 8,1 | 13,3 | 60,11 | 16,64 |
| 46 У3В | 458 | 153,8 | 9 | 15 | 67,43 | 14,83 |
| 46 У4В | 462 | 154,4 | 9,6 | 17 | 74,43 | 13,43 |
| 46 У5В | 465,8 | 155,3 | 10,5 | 18,9 | 82,33 | 12,15 |
| 61 У1А | 599 | 178 | 10 | 12,8 | 82,73 | 12,09 |
| 61 У2А | 603 | 179 | 10,9 | 15 | 93,13 | 10,74 |
| Нормальные двутавры (балки двутавровые) |
| 31 Б1А | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 38,90 | 25,70 |
| 31 Б2А | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 44,79 | 22,33 |
| 31 Б3А | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 52,49 | 19,05 |
| 31 Б1В | 303,4 | 165 | 6 | 10,2 | 40,30 | 24,81 |
| 31 Б2В | 306,6 | 165,7 | 6,7 | 11,8 | 46,13 | 21,68 |
| 31 Б3В | 310,4 | 166,9 | 7,9 | 13,7 | 53,99 | 18,52 |
| 36 Б1А | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 45,13 | 22,16 |
| 36 Б2А | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 50,71 | 19,72 |
| 36 Б3А | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 56,77 | 17,62 |
| 41 Б1А | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 53,70 | 18,62 |
| 41 Б2А | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 59,79 | 16,72 |
| 41 Б3А | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 67,77 | 14,76 |
| 41 Б4А | 413 | 180 | 9,7 | 16 | 75,20 | 13,30 |
| 41 Б5А | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 | 85,26 | 11,73 |
| 46 Б1А | 457 | 190 | 9 | 14,5 | 74,46 | 13,43 |
| 46 Б2А | 460 | 191 | 9,9 | 16 | 82,21 | 12,16 |
| 46 Б3А | 463 | 192 | 10,5 | 17,7 | 89,57 | 11,16 |
| 46 Б4А | 466 | 193 | 11,4 | 19 | 96,84 | 10,33 |
| 46 Б5А | 469 | 194 | 12,6 | 20,6 | 106,0 | 9,432 |
| 46 Б1В | 453,4 | 189,9 | 8,5 | 12,7 | 67,39 | 14,84 |
| 46 Б2В | 457 | 190,4 | 9 | 14,5 | 74,55 | 13,41 |
| 46 Б3В | 460 | 191,3 | 9,9 | 16 | 82,29 | 12,15 |
| 46 Б4В | 463,4 | 191,9 | 10,5 | 17,7 | 89,58 | 11,16 |
| 46 Б5В | 467,2 | 192,8 | 11,4 | 19,6 | 98,60 | 10,14 |
| 61 Б1А | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 102,5 | 9,753 |
| 61 Б2А | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 | 114,3 | 8,750 |
| Среднеполочные двутавры (балки двутавровые) |
| 20 Д1А | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 26,75 | 37,39 |
| 20 Д2А | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 31,53 | 31,72 |
| 25 Д2А | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 32,89 | 30,41 |
| 25 Д3А | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 38,81 | 25,77 |
| 25 Д4А | 266 | 148 | 7,6 | 13 | 45,07 | 22,19 |
| 25 Д1В | 251,4 | 146,1 | 6 | 8,6 | 31,73 | 31,52 |
| 25 Д2В | 256 | 146,4 | 6,3 | 10,9 | 37,61 | 26,59 |
| 25 Д3В | 259,6 | 147,3 | 7,2 | 12,7 | 43,58 | 22,95 |
| Широкополочные двутавры (балки двутавровые) |
| 30 Ш2С | 298 | 201 | 9 | 14 | 65,44 | 15,28 |
| 50 Ш2С | 488 | 300 | 11 | 18 | 128,4 | 7,790 |
| Колонные двутавры (балки двутавровые) |
| 12 КС | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 23,80 | 42,02 |
| 15 К1С | 150 | 150 | 7 | 10 | 31,51 | 31,74 |
| 15 К1А | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 22,62 | 44,22 |
| 15 К2А | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 30,06 | 33,27 |
| 15 К3А | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 37,42 | 26,73 |
| 20 К2А | 203 | 203 | 7,2 | 11 | 45,96 | 21,76 |
| 20 К3А | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 52,24 | 19,14 |
| 20 К4А | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | 59,35 | 16,85 |
| 20 К5А | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 71,46 | 13,99 |
| 20 К6А | 222 | 209 | 13 | 20,6 | 86,72 | 11,53 |
| 20 К7А | 229 | 210 | 14,5 | 23,7 | 99,48 | 10,05 |
| 20 К4С | 200 | 204 | 12 | 12 | 56,15 | 17,81 |
| 25 К1АС | 246 | 256 | 10,5 | 10,7 | 63,47 | 15,76 |
| 25 К4С | 244 | 252 | 11 | 11 | 64,42 | 15,52 |
| 30 К3С | 294 | 302 | 12 | 12 | 84,51 | 11,83 |
| 31 К1АС | 299 | 306 | 11 | 11 | 79,20 | 12,63 |
| 31 К3АС | 308 | 310 | 15,4 | 15,5 | 111,4 | 8,980 |
| 35 К3С | 338 | 351 | 13 | 13 | 106,2 | 9,418 |
| 35 К4С | 344 | 354 | 16 | 16 | 130,8 | 7,645 |
| 40 К9С | 394 | 405 | 18 | 18 | 167,7 | 5,962 |

Примечания:
1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3.

2. Индексы А, В и С означают отличие по размерам от СТО АСЧМ 20-93:

А – размеры по ASTM A6;

В – размеры по BS 4;

С – размеры по JIS G 3192.

### Балка двутавровая (двутавр) сварная. Сортамент

Рис. 10. Сварной двутавр

Условные обозначения:

h – высота двутавра;

b – ширина полки;

S – толщина стенки;

t – толщина полки.